昆明理工大学2018年博士研究生招生考试试题

考试科目代码： 2007      考试科目名称 ：   冶金原理

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

- 填空或解释下列各题（每题2分，共20分） 1. 氧化精炼时，欲使杂质M′氧化除去，其必要条件是：PO2 (MO) PO2 (MO)（填＜、=或＞） 注：MO为主体金属氧化物，M′O为杂质金属氧化物。 2. 什么是拉乌尔定律？ 。 3. 活化能可反映 的影响。在绝大多数情况下，界面化学反应的活化能 （填＞、=或＜）扩散活化能，因此冶金反应通常在低温时受 限制，高温时受 限制。 4. 什么是交换电流密度？ 5. 何谓施密特准数（Schmidt Number）是表征 的准数，表达式为： 6. 湿法冶金包括 、 、 三个主要过程。 7. 什么是稳定态原理？ 。 8. 两种离子共同放电的基本条件是： 。 9. 凡能使熔渣表面张力 的物质度称为表面活性物质。 10.气氛的控制对冶金过程非常重要，氧势是表示气氛氧化能力强弱的物理量。在氧化物氧势图（吉布斯自由能图）中，若反应物发生相变，则其氧势线斜率 。 二、简答题 (每题10分，共40分) 1．下图是有一个不稳定二元化合物C3S2生成的三元系CS-C2S-C2AS相图。请应用相图的基本知识完成下列各题：（1）在图中标出对应物质的初晶区；（2）E点和P点分别是什么，其发生的反应是什么？（3）试分析成分为x的熔体冷却结晶过程。 2. 区域熔炼是粗金属精炼（尤其是制取高纯金属）中常用的方法之一，如锗和硅的提纯过程中，只需重复区域熔炼过程五次即可使其杂质降低到10-9的水平。试述区域熔炼的基本原理和方法，影响区域熔炼效果的因素有哪些？ 3. 炼钢时为什么需要脱磷，简述脱磷的基本原理及影响脱磷的主要因素？ 4. 试述电位-pH图的绘制要点，下图是298K水体系的电位-pH图请说明氢气、氧气和水的热力学稳定区。 三、计算题（每小题10分，共20分） 1. 在用CO还原铁矿石的反应中，1173K的k1=2.978×10-2s-1，1273K的k2=5.623×10-2s-1。试求：（1）反应的活化能；（2）1673K的k值。 2. 已知25℃时，反应的平衡常数K=0.531，，求。 四、论述题（每小题20分，共20分） - 1. 按多孔体积反应模型导出某反应过程的速率式可表示为： - J=βc0Dkβ+Dk - 其中c0为矿球表面气体的浓度，β为孔隙内介质的传质系数，D为扩散系数，k为界面反应速率常数。试分析上式，说明何种情况下过程处于外扩散范围，什么情况下过程处于化学反应及内扩散环节限制范围？当过程处于内扩散环节限制时，可通过控制哪些反应条件提高反应速率？