昆明理工大学2018年博士研究生招生考试试题

考试科目代码：2006               考试科目名称 ： 冶金物理化学

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

1、（15分）还原态的金属锌，在遇到空气时会立即被氧化成ZnO(s)。已知 fH( ZnO , s , 298 K) = －349 kJ·mol-1。若在常压298 K时 1 mol 的金属锌粉末中通入 5 mol 空气（其中氧的体积分数为0.20），求反应后系统达到的最高温度。氧与氮的摩尔等压热容均取29 J·K-1·mol-1，ZnO(s)的Cp,m = 40 J·K-1·mol-1，反应器热容可以忽略。 2、（15分）C(s) 可以将TiO2(s) 还原为Ti(s)，已知 Ti(l) + O2(g) == TiO2(s) rG/ J·mol -1=－910 000 －172.4 (T/K) 2C(s) + O2(g) == 2CO(g) rG/ J·mol -1=－223 000 －175.3 (T/K) (1) 标准状态下C(s)能还原TiO2(s)的最低温度是多少? (2) 若将真空炉内温度控制在2000 K，将CO(g)的压力维持在80 kPa，还原反应能否进行? (p=100 kPa) 3、（10分）对于某个气固多相反应，ks为表面反应速率系(常)数， k为表观速率系(常)数，bA和bB为A和B的吸附平衡系数，Ea为表观活化能，Es为表面反应活化能，QA和QB为A和B的吸附热。若k=ksbA/bB, 请根据阿仑尼乌斯定理及范特荷甫方程导出Ea与Es、QA和QB的关系式。 4、（10分）某溶液中含有Fe2+（1 mol· L-1）和Zn2+（1 mol· L-1），假设其活度均为1。已知，氢在铁上的超电压为0.40V。若选用此溶液进行镀铁，问25℃时溶液的pH值最大不能超过多少？已知， 。 5、（10分）如何理解水的热力学稳定区？请作图并说明。 6、（15分）简述离子的活度与离子浓度的区别与联系。

昆明理工大学2018年博士研究生招生考试试题

7、（15分）试述置换沉积过程的机理、表面反应模型与影响因素。 8、（10分）已知 CaF2 - CaCl2 相图，欲从CaF2 - CaCl2系统中得到化合物CaF2 CaCl2的纯粹结晶。试述应采取什么措施和步骤？